2021年清远市涂料产品质量监督抽查实施细则

1 产品分类

1.1 产品分类及代码

产品分类及代码见表1:

表1　产品分类代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 |  | 三级分类 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 4 | 405 | 411 | 405.2 | 411.1 | 411.2 | 411.3 |
| 分类名称 | 建筑和装饰装修材料 | 建筑防水材料 | 建筑涂料 | 建筑防水涂料 | 溶剂型木器涂料 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 建筑用外墙涂料 |

1.2 产品种类

木器涂料、建筑用墙面涂料、车辆涂料、玩具用涂料、工业防护涂料及与人体接触的消费产品用涂料

2.术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

2.1 木器涂料

用于现场涂装和工厂化涂装用各类木器涂料，包括腻子、底漆和面漆。

2.2 建筑用墙面涂料

涂覆在以水泥基及其它非金属材料（木质材料除外）为基材的建筑物内表面和外表面的墙面涂料。

2.3 车辆涂料

涂覆在各类汽车、轨道交通车辆、摩托车（含电动摩托车）、自行车（含电动自行车）、其他车辆（专项作业车、低速汽车、挂车等）、车辆用零部件表面能形成涂膜的液体或固体涂料的总称。

2.4工业防护涂料

涂覆在金属、混凝土、塑胶等表面能形成涂膜的液体或固体涂料的总称。

2.5 玩具用涂料

涂覆在玩具表面能形成涂膜的液体或固体涂料的总称。

2.6与人体接触的消费产品用涂料

涂覆在与人体直接接触的消费产品表面能形成涂膜的液体或固体涂料的总称。

3 企业规模划分

根据该行业的实际情况，生产企业规模以产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业，见表2。

表2 涂料生产企业规模划分

| 产品类别 | 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 木器涂料 | 年销售额/万元 | ≥40000 | ≥2000且＜40000 | ＜2000 |
| 建筑用墙面涂料 | 年销售额/万元 | ≥40000 | ≥2000且＜40000 | ＜2000 |
| 车辆涂料 | 年销售额/万元 | ≥40000 | ≥2000且＜40000 | ＜2000 |
| 工业防护涂料 | 年销售额/万元 | ≥20000 | ≥3000且＜20000 | ＜3000 |

注：年销售额包括产品的内销和外销总额。

4 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本规范。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本规范。

GB 18581-2020  木器涂料中有害物质限量

GB 18582-2020  建筑用墙面涂料中有害物质限量

GB 24409-2020  车辆涂料中有害物质限量

GB 30981-2020  工业防护涂料中有害物质限量

GB 24613-2009  玩具用涂料中有害物质限量

GB/T 23994-2009  与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量

企业明示标准及产品明示质量要求。企业未声称执行标准的，以国家推荐性标准作为依据。

涉及本类产品质量判定相关法律法规、国家有关规定。主要包括《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《广东省查处生产销售假冒伪劣产品违法行为条例》等法律法规规章及《广东省市场监督管理局产品质量监督抽查工作指导意见（试行）》（粤市监质监〔2019〕494号）。

5 抽样

5.1 抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

企业有多个品种时，优先抽取生产量较大的规格型号产品。

5.2 抽样方法、基数及数量

5.2.1 抽样方法

抽样人员在生产企业的成品库内或生产线末端随机抽取经检验合格或以任何方式表明合格的产品，所抽取产品的保质期应能满足检验工作的进行。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。样品的抽取方法依据GB/T 3186《色漆、清漆和色漆与清漆用原材料 取样》的规定。

5.2.2 抽样基数

在生产领域抽样，独立包装产品质量≤5kg时，同一批次产品抽样基数应不少于20个独立包装。在贮罐、大桶或其他较大容器中抽样，抽样基数不低于100kg。

5.2.3 抽样数量

随机抽取2个独立包装，每个包装不少于1 kg；若每个独立包装少于1 kg，则抽取多个独立包装，分成2份，且每份不少于1 kg。贮罐、大桶或其他较大容器中抽样，搅拌均匀后抽取不低于1kg/桶的样品2桶。配套产品按配比抽取适量样品。所抽取样品必须按照企业产品指定配比抽取相对应数量稀释剂、固化剂等。

所抽取的2份样品，一份为检验样品，一份为备用样品，备用样品封存于检验单位。执行企业标准的产品在抽样时向企业索取企业标准复印件。

5.3 样品处置

5.3.1 对抽取的样品，在封条上分别注明“检验样品”与“备用样品”，由抽样人与被抽查企业相关人员签字，当场于瓶口封样，为保证样品的真实性，要有相应的防拆封措施，并保证封条在运输过程中不会破损。应对抽样的关键过程进行拍照。

5.3.2 抽取的样品按运输条件包装好，由抽样人带回检验机构，运输时严防雨淋、日晒、受潮。装卸时轻搬轻放，严禁掷抛。备用样品封存在检验机构，贮存时注意防晒、防雨淋、防潮。如样品标签上标明特殊储存要求，样品应按要求进行处置。

5.4 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。在抽样单上应注明销售单价。对于产品检验所需的样品技术参数如产品的施工要求及配比(质量比/体积比)等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。

6 检验要求

6.1 检验项目及重要程度分类

检验项目及重要程度分类见表3～表10。

表3  木器涂料中有害物质限量

| 序号 | 检测项目 |  | 依据标准 条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | VOC含量 |  | GB 18581 | 强制性 | GB/T 23985 GB/T 23986 GB/T 34682 GB/T 34675 | ● |  |
| 2 | 甲醛含量 （限水性涂料、辐射固化涂料） |  | GB 18581 | 强制性 | GB/T 23993 | ● |  |
| 3 | 总铅（Pb）含量 （限色漆、腻子和醇酸清漆） |  | GB 18581 | 强制性 | GB/T 30647 | ● |  |
| 4 | 可溶性重金属（限色漆、腻子和醇酸清漆） | 镉 | GB 18581 | 强制性 | GB/T 23991 | ● |  |
| 5 |  | 铬 | GB 18581 | 强制性 | GB/T 23991 | ● |  |
| 6 |  | 汞 | GB 18581 | 强制性 | GB/T 23991 | ● |  |
| 7 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 |  | GB 18581 | 强制性 | GB/T 23986 | ● |  |
| 8 | 苯含量 |  | GB 18581 | 强制性 | GB/T 23990 | ● |  |
| 9 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 |  | GB 18581 | 强制性 | GB/T 23990 | ● |  |
| 10 | 苯系物总和含量 |  | GB 18581 | 强制性 | GB/T 23990 | ● |  |
| 11 | 多环芳烃总和含量 |  | GB 18581 | 强制性 | GB/T 36488 | ● |  |
| 12 | 游离二异氰酸酯总和含量 |  | GB 18581 | 强制性 | GB/T 18446 | ● |  |
| 13 | 甲醇含量 |  | GB 18581 | 强制性 | GB/T 23986 | ● |  |
| 14 | 卤代烃总和含量 |  | GB 18581 | 强制性 | GB/T 23992 | ● |  |
| 15 | 邻苯二甲酸酯总和含量 |  | GB 18581 | 强制性 | GB/T 30646 | ● |  |
| 备注：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目。 根据产品类型选取相应的检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |

表4建筑用墙面涂料中有害物质限量

| 序号 | 检测项目 |  | 依据标准 条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | VOC含量 |  | GB 18582 | 强制性 | GB/T 23985 GB/T 23986 | ● |  |
| 2 | 甲醛含量 |  | GB 18582 | 强制性 | GB/T 23993 | ● |  |
| 3 | 苯系物总和含量 |  | GB 18582 | 强制性 | GB/T 23990 | ● |  |
| 4 | 总铅（Pb）含量 （限色漆和腻子） |  | GB 18582 | 强制性 | GB/T 30647 | ● |  |
| 5 | 可溶性重金属（限色漆、腻子和醇酸清漆） | 镉 | GB 18582 | 强制性 | GB/T 23991 | ● |  |
| 6 |  | 铬 | GB 18582 | 强制性 | GB/T 23991 | ● |  |
| 7 |  | 汞 | GB 18582 | 强制性 | GB/T 23991 | ● |  |
| 8 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 |  | GB 18582 | 强制性 | GB/T 23986 | ● |  |
| 9 | 卤代烃总和含量 |  | GB 18582 | 强制性 | GB/T 23992 | ● |  |
| 10 | 苯含量 |  | GB 18582 | 强制性 | GB/T 23990 | ● |  |
| 11 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 |  | GB 18582 | 强制性 | GB/T 23990 | ● |  |
| 备注：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目。 根据产品类型选取相应的检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |

表5 车辆涂料中有害物质限量

| 序号 | 检测项目 |  | 依据标准 条款 | 强制性/ 推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | VOC含量 |  | GB 24409 | 强制性 | GB/T 23985 GB/T 23986 GB/T 34675 | ● |  |
| 2 | 苯含量 |  | GB 24409 | 强制性 | GB/T 23990 | ● |  |
| 3 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 |  | GB 24409 | 强制性 | GB/T 23990 | ● |  |
| 4 | 苯系物总和含量 |  | GB 24409 | 强制性 | GB/T 23990 | ● |  |
| 5 | 卤代烃总和含量 |  | GB 24409 | 强制性 | GB/T 23992 | ● |  |
| 6 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 |  | GB 24409 | 强制性 | GB/T 23986 | ● |  |
| 7 | 重金属 （限色漆） | 铅（Pb）含量 | GB 24409 | 强制性 | GB/T 30647 | ● |  |
| 8 |  | 镉（Cd）含量 | GB 24409 | 强制性 | GB/T 30647 | ● |  |
| 9 |  | 六价铬（Cr6+）含量 | GB 24409 | 强制性 | GB/T 30647 | ● |  |
| 10 |  | 汞（Hg）含量 | GB 24409 | 强制性 | GB/T 30647 | ● |  |
| 备注：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目。 根据产品类型选取相应的检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |

表6 工业防护涂料中有害物质限量

| 序号 | 检测项目 |  | 依据标准 条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | VOC含量 |  | GB 30981 | 强制性 | GB/T 23985 GB/T 23986 GB/T 34682 GB/T 34675 | ● |  |
| 2 | 苯含量 |  | GB 30981 | 强制性 | GB/T 23990 | ● |  |
| 3 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 |  | GB 30981 | 强制性 | GB/T 23990 | ● |  |
| 4 | 卤代烃总和含量 |  | GB 30981 | 强制性 | GB/T 23992 | ● |  |
| 5 | 多环芳烃总和含量 |  | GB 30981 | 强制性 | GB/T 36488 | ● |  |
| 6 | 甲醇含量 |  | GB 30981 | 强制性 | GB/T 23986 | ● |  |
| 7 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 |  | GB 30981 | 强制性 | GB/T 23986 | ● |  |
| 8 | 重金属含量（限色漆、粉末涂料、醇酸清漆） | 铅（Pb）含量 | GB 30981 | 强制性 | GB/T 30647 | ● |  |
| 9 |  | 镉（Cd）含量 | GB 30981 | 强制性 | GB/T 30647 | ● |  |
| 10 |  | 六价铬（Cr6+）含量 | GB 30981 | 强制性 | GB/T 30647 | ● |  |
| 11 |  | 汞（Hg）含量 | GB 30981 | 强制性 | GB/T 30647 | ● |  |
| 备注：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目。 根据产品类型选取相应的检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |

表7 玩具用涂料中有害物质限量

| 序号 | 检测项目 |  | 依据标准条款 | 强制性/ 推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 铅含量 |  | GB 24613 | 强制性 | GB 24613附录A | ● |  |
| 2 | 可溶性元素含量 | 锑（Sb） | GB 24613 | 强制性 | GB 24613附录B | ● |  |
| 3 |  | 砷（As） | GB 24613 | 强制性 | GB 24613附录B | ● |  |
| 4 |  | 钡（Ba） | GB 24613 | 强制性 | GB 24613附录B | ● |  |
| 5 |  | 镉（Cd） | GB 24613 | 强制性 | GB 24613附录B | ● |  |
| 6 |  | 铬（Cr） | GB 24613 | 强制性 | GB 24613附录B | ● |  |
| 7 |  | 铅（Pb） | GB 24613 | 强制性 | GB 24613附录B | ● |  |
| 8 |  | 汞（Hg） | GB 24613 | 强制性 | GB 24613附录B | ● |  |
| 9 |  | 硒（Se） | GB 24613 | 强制性 | GB 24613附录B | ● |  |
| 10 | 邻苯二甲酸酯含量 | 邻苯二甲酸二异辛酯、邻苯二甲酸二丁酯和邻苯二甲酸丁苄酯总和 | GB 24613 | 强制性 | GB 24613附录C | ● |  |
| 11 |  | 邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二异癸酯和邻苯二甲酸二辛酯总和 | GB 24613 | 强制性 | GB 24613附录C | ● |  |
| 12 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 |  | GB 24613 | 强制性 | GB 24613附录D | ● |  |
| 13 | 苯含量 |  | GB 24613 | 强制性 | GB 24613附录E | ● |  |
| 14 | 甲苯、乙苯和二甲苯含量总和 |  | GB 24613 | 强制性 | GB 24613附录E | ● |  |
| 备注：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目。 根据产品类型选取相应的检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |

表8 与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量

| 序号 | 检测项目 |  | 依据标准条款 | 强制性/ 推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 可溶性元素 | 铅（Pb） | GB/T 23994 | 推荐性 | GB/T 23994附录A | ● |  |
| 2 |  | 镉（Cd） | GB/T 23994 | 推荐性 | GB/T 23994附录A | ● |  |
| 3 |  | 铬（Cr） | GB/T 23994 | 推荐性 | GB/T 23994附录A | ● |  |
| 4 |  | 汞（Hg） | GB/T 23994 | 推荐性 | GB/T 23994附录A | ● |  |
| 5 |  | 锑（Sb） | GB/T 23994 | 推荐性 | GB/T 23994附录A | ● |  |
| 6 |  | 砷（As） | GB/T 23994 | 推荐性 | GB/T 23994附录A | ● |  |
| 7 |  | 钡（Ba） | GB/T 23994 | 推荐性 | GB/T 23994附录A | ● |  |
| 8 |  | 硒（Se） | GB/T 23994 | 推荐性 | GB/T 23994附录A | ● |  |
| 9 | 铅含量 |  | GB/T 23994 | 推荐性 | GB/T 23994附录B | ● |  |
| 备注：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目。 根据产品类型选取相应的检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

6.2 检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7 判定原则

7.1 综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

7.2 检验结论表述

7.2.1 经抽样检验，所检项目符合XX标准，依据《2021年清远市涂料产品质量专项监督抽查实施细则》,判定为合格。

7.2.2 经抽样检验，XX项目不符合XX标准，依据《2021年清远市涂料产品质量专项监督抽查实施细则》,判定为不合格（属于严重不合格）。

8 异议处理

被抽样生产者、销售者对检验结论有异议的，应提出书面复检申请并阐明理由，向清远市市场监督管理局提出，由清远市市场监督管理局依法依规处理。

9  本方案未明确的监督抽查抽样检验相关技术规范，均按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局第18号令）、《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》（T/GDAQI 020-2020）规定执行。