2021年清远市陶瓷砖产品质量监督抽查实施细则

1.产品分类

1.1产品分类及代码

产品分类及代码见表1。

表1 产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 4 | 401 | / |
| 分类名称 | 建筑和装饰装修材料 | 陶瓷砖 | / |

1.2产品种类

（1）按成型方式不同，分为挤压陶瓷砖和干压陶瓷砖两种。

（2）按吸水率分为：瓷质砖（吸水率≤0.5%）、炻瓷砖（0.5%＜吸水率≤3%）、细炻砖（3% ＜吸水率≤6%）、炻质砖（6%＜吸水率≤10%）、陶质砖（吸水率＞10%）。

（3）按用途分为内墙砖、外墙砖和地砖；

（4）按表面特性分为有釉砖和无釉砖。

2.企业生产规模划分

按照国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法》划分见表2。

表2 企业生产规模划分

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |

注：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档。

3.抽样

3.1 抽样型号或规格

抽样样品应为同类别、同型号规格、同批次的产品。

3.2 抽样方法及数量

在企业的成品库内中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。如拟抽取样品为瓷质砖时，其必须为通过瓷质砖 3C 认证的产品。

抽样数量根据样品规格不同来确定，样品长边长度小于 600mm 规格的陶瓷砖抽取检验样品数量最少为 20 块，备用样品数量至少 10 块；长边长度不小于 600mm 规格的陶瓷砖抽取检验样品数量最少为 12 块，备用样品数量至少 10 块。（注：抽取样品数量时应在满足抽取的检验样品和备用样品数量基础上，整箱抽取不拆原包装，）随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。生产领域抽样时，每个生产单位抽取符合方案规定的不超过二个批次产品，对于委托加工的，原则上在同一个受检单位（被委托方）可抽取不超过3个生产单位（委托方）的产品。

3.3 样品处置

检验样品和备用样品应分别签封，样品封签时，应对样品包装的开缝进行封签，双方人员在封条边缘骑缝签字。产品封样后寄送样品前，采用木架打包以保证陶瓷砖在运输过程不受损坏，

在生产领域抽样时，备用样品封存在被抽查单位。

3.4 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。对于产品检验所需的样品技 术参数如产品工作尺寸（长、宽、厚）等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。

4.检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。 凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 4100-2015 陶瓷砖

GB 6566-2010 建筑材料放射性核素限量

GB/T 3810.2-2016 陶瓷砖试验方法 第 2 部分：尺寸和表面质量的检验

GB/T 3810.3-2016 陶瓷砖试验方法 第 3 部分：吸水率﹑显气孔率﹑表观相对密度和容重的测定

GB/T 3810.4-2016 陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破坏强度的测定

GB/T 3810.6-2016 陶瓷砖试验方法 第 6 部分：无釉砖耐磨深度的测定

GB/T 3810.11-2016 陶瓷砖试验方法 第 11 部分：有釉砖釉裂性的测定

GB/T 3810.13-2016 陶瓷砖试验方法 第 13 部分：耐化学腐蚀性的测定

GB/T 3810.14-2016 陶瓷砖试验方法 第 14 部分：耐污染性的测定

企业明示标准及产品明示质量要求。企业未声称执行标准的，以国家推荐性标准作为依据。

涉及本类产品质量判定相关法律法规、国家有关规定。主要包括《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《广东省查处生产销售假冒伪劣产品违法行为条例》等法律法规规章。

5.检验项目及检验项目属性划分

5.1检验项目及属性划分

检验项目及属性划分见表3。

表3 检验项目及属性划分

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 尺寸 | GB/T 4100 | GB/T3810.2 |  | ● |
| 2 | 吸水率 | GB/T 4100 | GB/T3810.3 |  | ● |
| 3 | 破坏强度 | GB/T 4100 | GB/T3810.4 |  | ● |
| 4 | 断裂模数 | GB/T 4100 | GB/T3810.4 |  | ● |
| 5 | 无釉砖耐磨性 | GB/T 4100 | GB/T3810.6 |  | ● |
| 6 | 抗釉裂性 | GB/T 4100 | GB/T3810.11 |  | ● |
| 7 | 耐化学腐蚀性 | GB/T 4100 | GB/T3810.13 |  | ● |
| 8 | 耐污染性 | GB/T 4100 | GB/T 3810.14 |  | ● |
| 9 | 放射性 | GB 6566 | GB 6566 | ● |  |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |  |  |  |  |  |
| 注1．尺寸只测长度、宽度和厚度，厚度只包括 GB/T 4100-2015《陶瓷砖》标准附录中的厚度项目，不包括 GB/T 4100-2015《陶瓷砖》标准 7.3 条厚度项目。 2．抗化学腐蚀性只测耐家庭化学试剂和游泳池盐类； 3. 无釉砖耐磨性仅适用于无釉地砖； 4．抗釉裂性、耐污染性、抗化学腐蚀性仅适用于有釉陶瓷砖。 |  |  |  |  |  |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

5.2 检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

6.判定原则

6.1综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中，当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

6.2检验结论表述

6.2.1经抽样检验，所检项目符合××标准，依据《2021年清远市陶瓷砖产品质量专项监督抽查实施方案》，判定为合格。

6.2.2经抽样检验，××项目不符合××标准，依据《2021年清远市陶瓷砖产品质量专项监督抽查实施方案》，判定为不合格（属于严重不合格）。

7.异议处理

被抽样生产者、销售者对检验结论有异议的，应提出书面复检申请并阐明理由，向清远市市场监督管理局提出，由清远市市场监督管理局依法依规处理。

8 . 本方案未明确的监督抽查抽样检验相关技术规范，均按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局第18号令）、《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》（T/GDAQI 020-2021）规定执行。