2021年清远市聚乙烯（PE）管材产品质量监督抽查实施细则

1 产品分类

1.1 产品分类及代码

产品分类及代码见表1和表2。

表1  产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 4 | 412 | 412.2 |
| 分类名称 | 建筑和装饰装修材料 | 塑料管材及管件 | PE管材 |

1.2 产品种类（适用时）

1）聚乙烯（PE）管材包括给水用聚乙烯（PE）管材、地下通信管道用实壁PE管。

2）地下通信管道用实壁PE管按原料分为高密度（HDPE）实壁管和低密度（LDPE）实壁管。

2 企业生产规模划分

根据聚乙烯（PE）管材产品行业的实际情况，生产企业规模以企业年销售额为标准划分为大、中、小型企业。见表3。

表2 企业规模划分

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额（万元） | ≥30000 | ≥3000且<30000 | <3000 |

3 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 13663.2-2018 《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》

YD/T 841.2-2016《地下通信管道用塑料管 第2部分：实壁管》

企业明示标准及产品明示质量要求。企业未声称执行标准的，以国家推荐性标准作为依据。

涉及本类产品质量判定相关法律法规、国家有关规定。主要包括《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《广东省查处生产销售假冒伪劣产品违法行为条例》等法律法规规章及《广东省市场监督管理局产品质量监督抽查工作指导意见（试行）》（粤市监质监〔2019〕494号）。

4 抽样

4.1 抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次产品。

给水用聚乙烯（PE）管材抽取公称外径dn16mm～dn200mm的PE80、PE100管材；PE63管材和公称外径大于200mm的PE80、PE100管材不在本次抽查范围。

4.2 抽样方法及数量

采用简单随机抽样方法在企业成品库里随机抽取有产品检验合格证明或以其他形式表明合格的、近期生产的产品（特殊情况除外）。

给水用聚乙烯（PE）管材抽取7根或7盘（产品以盘管形式存放时），每根（盘）截取5段，每段1m；每根（盘）中的3段作为检验样品，2段作为备用样品。

地下通信管道用实壁（PE）管抽取5根，每根截取3段，每段1m；每根中的2段作为检验样品，1段作为备用样品。

管材抽样中如每根管材的长度不足以截取所需段数，应增加抽取管材的根数，使最终截取的总段数不少于上述要求。

4.3 样品处置

4.3.1.对每个所抽的样品均应编号标识，标识应具有唯一性。

同一批次合格产品中给水用聚乙烯（PE）管材抽取7根或7盘（产品以盘管形式存放时），每根（盘）截取5段，每段1m；每根（盘）中的3段作为检验样品（分别编号为“1-1”、“1-2”、“1-3”、“2-1”、“2-2”、“2-3”、“3-1”、“3-2”、“3-3”、“4-1”、“4-2”、“4-3”、“5-1”、“5-2”、“5-3”、“6-1”、“6-2”、“6-3”、“7-1”、“7-2”和“7-3”），2段作为备用样品（分别编号为“1-4”、“1-5”、“2-4”、“2-5”、“3-4”、“3-5”、“4-4”、“4-5”、“5-4”、“5-5”、“6-4”、“6-5”、“7-4”和“7-5”）。

同一批次合格产品中地下通信管道用实壁（PE）管抽取5根或5盘（产品以盘管形式存放时），每根（盘）截取3段，每段1m；每根（盘）中的2段作为检验样品（分别编号为“1-1”、“1-2”、“2-1”、“2-2”、“3-1”、“3-2”、“4-1”、“4-2”、“5-1”、“5-2”）， 1段作为备用样品（分别编号为“1-3”、 “2-3”、“3-3”、“4-3”、“5-3”）。

全部样品由抽样人员和被抽样单位陪同人员用不可擦拭的特殊记号笔签字封样或封样单封样。封样单封样时，应保证所有可开启部位的贴封（防止样品被调换），并由抽样人员和被抽样单位陪同人员共同在封样单上签字。

检测和备用样品应分别封装，并现场在包装上标注“检测样品”和“备用样品”。

“检测样品”和“备用样品”由抽样人员一并带回检验机构。在包装与运送中应保证样品与签封的完好无损。

样品送达检验机构后，由检验机构负责样品接收的人员在打开包装后检查并记录样品签字的真实、封样单的完整以及外观状态等情况，确认样品与抽样单中的记录是否相符。对检测和备用样品分别作出唯一标识后入库。

样品应贮存在阴凉、通风的库房内，平整堆放，高度不宜超过1.5m，避免阳光直射。

4.4 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的PE管材产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。

在规格型号栏中注明管材的公称外径、公称璧厚。给水用聚乙烯（PE）管材应注明SDR系列、材料级别。地下通信管道用实壁PE管应注明材料类别。

5 检验项目及检验项目属性划分

5.1 检验项目及属性划分

检验项目及属性划分见表3，4

表3给水用聚乙烯（PE）管材检验项目及属性划分

| 序号 | 检验项目 |  | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 规格尺寸 |  | GB/T13663.2-2018 | 推荐性 | GB/T8806-2008 |  | ● |
| 2 | 断裂伸长率 |  | GB/T13663.2-2018 | 推荐性 | GB/T 8804.3-2003 |  | ● |
| 3 | 纵向回缩率 |  | GB/T13663.2-2018 | 推荐性 | GB/T6671-2001 |  | ● |
| 4 | 静液压试验(20℃ 100h) |  | GB/T13663.2-2018 | 推荐性 | GB/T6111-2018 | ● |  |
| 5 | 卫生性能 | 铅 | GB/T13663.2-2018 | 推荐性 | GB/T 17219-1998 | ● |  |
|  |  | 镉 | GB/T13663.2-2018 | 推荐性 | GB/T 17219-1998 | ● |  |
|  |  | 高锰酸钾消耗量 | GB/T13663.2-2018 | 推荐性 | GB/T 17219-1998 | ● |  |
| a极重要质量项目，b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |  |  |

表4地下通信管道用实壁PE管检验项目及属性划分

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 外观 | YD/T 841.2-2016 4.2,4.3 | 推荐性 | YD/T 841.2-2016 |  | ● |
| 2 | 实壁管规格尺寸 | YD/T 841.2-2016 4.4 | 推荐性 | GB/T 8806-2008 |  | ● |
| 3 | 落锤冲击试验 | YD/T 841.2-2016 4.6.2 | 推荐性 | GB/T 14152-2001 | ● |  |
| 4 | 扁平试验 | YD/T 841.2-2016 4.6.2 | 推荐性 | GB/T 9647-2003 | ● |  |
| 5 | 环刚度 | YD/T 841.2-2016 4.6.2 | 推荐性 | GB/T 9647-2003 |  | ● |
| 6 | 复原率 | YD/T 841.2-2016 4.6.2 | 推荐性 | YD/T 841.2-2016 |  | ● |
| 7 | 拉伸屈服强度 | YD/T 841.2-2016 4.6.2 | 推荐性 | GB/T 8804.2-2003 | ● |  |
| 8 | 纵向回缩率 | YD/T 841.2-2016 4.6.2 | 推荐性 | GB/T 8804.2-2003 |  | ● |
| 9 | 断裂伸长率 | YD/T 841.2-2016 4.6.2 | 推荐性 | GB/T 6671-2001 |  | ● |
| 10 | 热老化后的扁平试验 | YD/T 841.2-2016 4.6.1 | 推荐性 | YD/T 841.1-2008 |  | ● |
| a极重要质量项目，b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |  |

备注：1：极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

2：表中所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

5.2 检验应注意的问题

5.2.1若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

5.2.2若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验检验项目依据的强制性标准要求时，应按强制性标准要求判定。

5.2.3若被检产品明示的质量要求低于且包含本细则中检验检验项目所依据的推荐性标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

5.2.4若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

5.2.5若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应当在检验报告备注栏中进行说明。

5.2.6给水用聚乙烯（PE）管材检验前对样品进行拍照，检验后对静液压项目不合格样品的试验状态拍照，不合格样品的检验报告上附检验前、后样品照片。

6 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格；其中，当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

7 异议处理

被抽样生产者、销售者对检验结论有异议的，应提出书面复检申请并阐明理由，向清远市市场监督管理局提出，由清远市市场监督管理局依法依规处理。

8  本方案未明确的监督抽查抽样检验相关技术规范，均按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局第18号令）、《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》（T/GDAQI 020-2020）规定执行。