2021年清远市胶粘剂产品质量监督抽查实施细则

1 产品分类

  - 产品分类及代码

产品分类及代码见表1。

表1 产品分类及代码表

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 4 | 409 | 409.1 |
| 分类名称 | 建筑和装饰装修材料 | 胶粘剂 | 建筑装饰装修用胶粘剂 |

1.2 产品种类

产品种类及产品名称见表2。

表2 产品种类及产品名称

| 序号 | 产品种类 | 产品名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑装饰装修用胶粘剂 | 水基型胶粘剂 | 缩甲醛类胶粘剂 |
|  |  |  | 聚乙酸乙烯酯胶粘剂 |
|  |  |  | 橡胶类胶粘剂 |
|  |  |  | 聚氨酯类胶粘剂 |
|  |  |  | 其他水基型胶粘剂 |
|  |  | 溶剂型胶粘剂 | 氯丁橡胶胶粘剂 |
|  |  |  | SBS胶粘剂 |
|  |  |  | 聚氨酯类胶粘剂 |
|  |  |  | 其他溶剂型胶粘剂 |
|  |  | 本体型胶粘剂 |  |
| 2 | 鞋和箱包用胶粘剂 | 溶剂型 |  |
|  |  | 水基型 |  |
| 3 | 建筑胶粘剂 | 溶剂型建筑胶粘剂 | 氯丁橡胶胶粘剂 |
|  |  |  | SBS胶粘剂 |
|  |  |  | 聚氨酯类胶粘剂 |
|  |  |  | 丙烯酸酯类胶粘剂 |
|  |  |  | 其他胶粘剂 |
|  |  | 水基型建筑胶粘剂 | 聚乙酸乙烯酯类 |
|  |  |  | 缩甲醛类胶粘剂 |
|  |  |  | 橡胶类胶粘剂 |
|  |  |  | 聚氨酯类胶粘剂 |
|  |  |  | VAE乳液类 |
|  |  |  | 丙烯酸酯类胶粘剂 |
|  |  |  | 其他类胶粘剂 |
|  |  | 本体型建筑胶粘剂 | 有机硅类 |
|  |  |  | 聚氨酯类 |
|  |  |  | 聚硫类 |
|  |  |  | 环氧类 |

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

2.1水基型胶粘剂

以水为溶剂或分散介质的胶粘剂。

2.2溶剂型胶粘剂

以挥发性有机溶剂为分散介质的胶粘剂。

2.3聚乙酸乙烯酯乳液胶粘剂

以聚乙酸乙烯酯乳液或其改性物质为粘料的胶粘剂$

2.4水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂

以聚乙烯醇为主要原料经化学改性制得的水溶性高分子建筑胶粘剂。

2.5橡胶胶粘剂

以天然橡胶或合成橡胶（如氯丁橡胶、丁腈橡胶、硅橡胶、丁苯橡胶等）为粘料制成的胶粘剂。

2.6聚氨酯胶粘剂

以聚氨酯树脂或其改性物质为粘料的胶粘剂。

2.7鞋和箱包用胶粘剂

粘贴鞋和箱包用的胶粘剂。

3 企业规模划分

根据胶粘剂产品行业的实际情况，生产企业规模以胶粘剂产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业。见下表3：

表3 企业规模划分

| 企业生产规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额（万元） | ≥10000 | ≥3000且＜10000 | ＜3000 |

注：年销售额包括产品的内销和外销总额。

4 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本规范。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本规范。

GB 18583  室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量

GB 19340  鞋和箱包用胶粘剂

GB 30982  建筑胶粘剂有害物质限量

企业明示标准及产品明示质量要求。企业未声称执行标准的，以国家推荐性标准作为依据。

涉及本类产品质量判定相关法律法规、国家有关规定。主要包括《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《广东省查处生产销售假冒伪劣产品违法行为条例》等法律法规规章及《广东省市场监督管理局产品质量监督抽查工作指导意见（试行）》（粤市监质监〔2019〕494号）。

5 抽样方法及数量

5.1抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

企业有多个品种时，优先抽取生产量较大的规格型号产品。

5.2抽样方法、基数及数量

5.2.1 抽样方法

抽样人员在企业的成品仓内或生产线末端随机抽取经检验合格或以任何方式表明合格的产品，所抽取产品的保质期应能满足检验工作的进行。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生，样品的抽取方法依据GB/T 20740的规定。

5.2.2 抽样基数

在生产领域抽样，独立包装产品质量≤5 kg时，同一批次产品抽样基数应不少于20个独立包装。在贮罐、大桶或其他较大容器中抽样，抽样基数不低于100 kg。

5.2.3 抽样数量

随机抽取2个独立包装，每个包装不少于1 kg；若每个独立包装少于1 kg，则抽取多个独立包装，分成2份，且每份不少于1 kg。在贮罐、大桶或其他较大容器中抽样，搅拌均匀后抽取2份样品，且每份不少于1 kg。

所抽的2份样品，一份为检验样品，一份为备用样品。备用样品封存在承检单位。执行企业标准的产品在抽样时向企业索取企业标准复印件。

5.3 样品处置

5.3.1 对抽取的样品，在封条上分别注明“检验样品”与“备用样品”，由抽样人与被抽查企业相关人员签字，当场于瓶口封样，为保证样品的真实性，要有相应的防拆封措施，并保证封条在运输过程中不会破损。应对抽样的关键过程进行拍照。

5.3.2 抽取的样品按运输条件包装好，由抽样人带回检验机构，运输时严防雨淋、日晒、受潮。装卸时轻搬轻放，严禁掷抛。备用样品封存在检验机构，贮存时注意防晒、防雨淋、防潮。如样品标签上标明特殊储存要求，样品应按要求进行处置。

5.4 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。在抽样单上应注明销售单价。抽样单时应注明产品的规格型号、产品的类别，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。

6 检验项目

6.1 检验项目及重要程度分类

检验项目及重要程度分类见表4～表6。

表4 室内装饰装修材料胶粘剂

| 序号 | 检测项目 | 依据标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 游离甲醛 | GB 18583 | 强制性 | GB 18583附录A | ● |  |
| 2 | 苯 | GB 18583 | 强制性 | GB 18583附录B | ● |  |
| 3 | 甲苯+二甲苯 | GB 18583 | 强制性 | GB 18583附录C | ● |  |
| 4 | 甲苯二异氰酸酯 | GB 18583 | 强制性 | GB 18583附录D | ● |  |
| 5 | 二氯甲烷 | GB 18583 | 强制性 | GB 18583附录E | ● |  |
| 6 | 1，2-二氯乙烷 | GB 18583 | 强制性 | GB 18583附录E | ● |  |
| 7 | 1，1，2-三氯乙烷 | GB 18583 | 强制性 | GB 18583附录E | ● |  |
| 8 | 三氯乙烯 | GB 18583 | 强制性 | GB 18583附录E | ● |  |
| 9 | 总挥发性有机物 | GB 18583 | 强制性 | GB 18583附录F | ● |  |
| 备注：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目。 氯丁橡胶胶粘剂、SBS胶粘剂不做第4项，聚氨酯类胶粘剂不做第1、5-8项，其他胶粘剂不做第1、4项，水基型胶粘剂只做第1、2、3、9项、本体型胶粘剂只做第9项。 |  |  |  |  |  |  |

表5 鞋和箱包用胶粘剂

| 序号 | 检测项目 | 依据标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 苯 | GB 19340 | 强制性 | GB 18583附录B | ● |  |
| 2 | 甲苯＋二甲苯 | GB 19340 | 强制性 | GB 18583附录C | ● |  |
| 3 | 游离甲苯二异氰酸酯 | GB 19340 | 强制性 | GB 18583附录D | ● |  |
| 4 | 正已烷 | GB 19340 | 强制性 | GB 19340附录B | ● |  |
| 5 | 1，2－二氯乙烷 | GB 19340 | 强制性 | GB 19340附录B | ● |  |
| 6 | 总卤代烃(含1，2-二氯乙烷、二氯甲烷、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷) | GB 19340 | 强制性 | GB 19340附录B | ● |  |
| 7 | 总挥发性有机物 | GB 19340 | 强制性 | GB 18583附录F | ● |  |
| 备注：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目。 水基型胶粘剂只做第7项。 |  |  |  |  |  |  |

表6 建筑胶粘剂

| 序号 | 检测项目 | 依据标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 游离甲醛 | GB 30982 | 强制性 | GB 18583附录A | ● |  |
| 2 | 苯 | GB 30982 | 强制性 | GB 30982附录B | ● |  |
| 3 | 甲苯+二甲苯 | GB 30982 | 强制性 | GB 30982附录B | ● |  |
| 4 | 甲苯二异氰酸酯 | GB 30982 | 强制性 | GB 30982附录D | ● |  |
| 5 | 二氯甲烷 | GB 30982 | 强制性 | GB 30982附录C | ● |  |
| 6 | 1，2-二氯乙烷 | GB 30982 | 强制性 | GB 30982附录C | ● |  |
| 7 | 1，1，1-三氯乙烷 | GB 30982 | 强制性 | GB 30982附录C | ● |  |
| 8 | 1，1，2-三氯乙烷 | GB 30982 | 强制性 | GB 30982附录C | ● |  |
| 9 | 总挥发性有机物 | GB 30982 | 强制性 | GB 18583附录F | ● |  |
| 备注：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目。 氯丁橡胶胶粘剂、SBS胶粘剂不做第1、4项，聚氨酯类胶粘剂不做第1、5-8项，丙烯酸酯类胶粘剂、其他胶粘剂不做第1、4项，水基型胶粘剂只做第1、9项。 |  |  |  |  |  |  |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②表4～表6所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

6.2 检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7 判定原则

7.1  综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

7.2  检验结论表述

7.2.1 经抽样检验，所检项目符合XX标准，依据《2021年清远市胶粘剂产品质量专项监督抽查实施细则》,判定为合格。

7.2.2 经抽样检验，XX项目不符合XX标准，依据《2021年清远市胶粘剂产品质量专项监督抽查实施细则》,判定为不合格（属于严重不合格）。

8 异议处理

被抽样生产者、销售者对检验结论有异议的，应提出书面复检申请并阐明理由，向清远市市场监督管理局提出，由清远市市场监督管理局依法依规处理。

9  本方案未明确的监督抽查抽样检验相关技术规范，均按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局第18号令）、《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》（T/GDAQI 020-2020）规定执行。